附件8   經濟部水利署施工規範

第02966章

再生瀝青混凝土

1.	通則

1.1	本章概要

說明舖面工程中之再生瀝青混凝土之材料、設備、施工及檢驗等相關規定。

1.2	工作範圍

1.2.1	瀝青混凝土路面養護工程，以補修、封層、加舖及翻修為原則，加舖及翻修應考慮瀝青混凝土挖（刨）除料之再生利用。

1.2.2	柔性舖面新工之底層或面層

1.2.3	既有舖面之加舖或封層

1.2.4	作為裂縫之填縫材料

1.2.5	再生瀝青混凝土之產製

1.2.6	再生瀝青混凝土之運送

1.2.7	再生瀝青混凝土之舖築及壓實

1.3	相關準則

1.3.1	中國國家標準（CNS）

(1)	CNS 485 A3004	粒料取樣法

(2)	CNS 486 A3005	粗細粒料篩析法

(3)	CNS 487 A3006	細粒料比重及吸水率試驗法

(4)	CNS 488 A3007	粗粒料比重及吸水率試驗法

(5)	CNS 489 A3008	細粒料表面含水率試驗法

(6)	CNS 490 A3009	粗粒料（37.5mm以下）磨損試驗法

(7)	CNS 491 A3010	粒料內小於試驗篩75μm CNS 386材料含量試驗法

(8)	CNS 1163 A3027	粒料單位質量與空隙試驗法

(9)	CNS 1164 A3028	細粒料中有機物含量檢驗法

(10)	CNS 1167 A3031	粒料硫酸鈉或硫酸鎂健度試驗

(11)	CNS 1171 A3035	粒料中土塊與易碎顆粒試驗法

(12)	CNS 1304 K5016	乳化瀝青

(13)	CNS 2260 K5030	地瀝青

(14)	CNS 2485 K6203	瀝青軟化點測定法（水銀法）

(15)	CNS 2486 K6204	瀝青軟化點測定法（環球法）

(16)	CNS 2487 K6205	瀝青及煤塔灰分定量法

(17)	CNS 2488 K6206	瀝青及煤塔之苯不溶物測定法

(18)	CNS 2489 K6207	瀝青及煤塔固定碳測定法

(19)	CNS 2490 K6208	瀝青、煤塔及酚類之水分測定法

(20)	CNS 2491 K6209	瀝青熱量測定法（斷熱式熱量測定法）

(21)	CNS 2492 K6210	瀝青全硫分測定法

(22)CNS 3408 A3059	粗粒料（粒徑19mm以上）磨損試驗法

(23)	CNS 3517 K6339	石油與瀝青類產品之水分測定法

(24)	CNS 3775 K6377	克氏開口杯閃點與著火點測定法

(25)	CNS 5265 A3094	道路與舖面材料用礦物填縫料篩分析法

(26)	CNS 8755 A3147	瀝青舖面混合料壓實試體之厚度或高度試驗法

(27)	CNS 8756 A3148	密級配與開放級配壓實瀝青舖面混合料中空隙率試驗法

(28)	CNS 8757 A3149	瀝青混合料壓實試體容積比重及密度試驗法（封臘法）

(29)	CNS 8758 A3150	瀝青舖面混合料理論最大比重試驗法

(30)	CNS 8759 A3151	瀝青混合料壓實試體容積比重及密度試驗法（飽和面乾法）

(31)	CNS 10090 K6755	瀝青物針入度試驗法

(32)	CNS 10091 K6756	瀝青物延性試驗法

(33)	CNS 10092 K6757	瀝青物於三氯乙烯中溶解度試驗法

(34)CNS 10093 K6758	油及瀝青化合物加熱減量試驗法

(35)	CNS 10459 K6798	瀝青物漂浮試驗法

(36)	CNS 10989 A3209	現場粒料樣品減量為試驗樣品取樣法

(37)	CNS 11298 A3225	粒料含水量乾燥測定法

(38)	CNS 14186 K61050	無填充料瀝青黏度測定法（布魯克熱力黏度計法）

1.3.2	美國材料試驗協會（ASTM）

(1)	ASTM D242	瀝青舖面混合料礦物填縫料規範

(2)	ASTM D290	瀝青拌和廠實用檢驗

(3)	ASTM D692	瀝青舖面混合物粗粒料規範

(4)	ASTM D946	舖面工程用之瀝青膠泥針入度分類規範

(5)	ASTM D1073	瀝青舖面混合料細粒料規範

(6)	ASTM D1075	水對夯實瀝青混合物抗壓強度之影響試驗法（求殘留強度法）

(7)	ASTM D1188	瀝青混凝土以封臘樣品求虛比重及密度

(8)	ASTM D1559	瀝青混凝土馬歇爾配合設計方法

(9)	ASTM D1560	以威氏儀求瀝青混合料之變形抵抗能力與凝聚力試驗法

(10)	ASTM D1561	以加州揉搓夯壓機製作瀝青混合料試體法

(11)	ASTM D1856	回收瀝青之Abson溶解方法

(12)	ASTM D2172	瀝青舖面混合料之瀝青含量抽油試驗法

(13)	ASTM D2726	瀝青混凝土以面乾內飽和樣品求虛比重及密度

(14)	ASTM D2950	瀝青混凝土工地壓實度核子儀試驗法

(15)	ASTM D3381	舖面瀝青膠泥黏滯度分類規範

(16)	ASTM D3515	熱拌瀝青路面混合料之規範

(17)	ASTM D4125	瀝青混合物之瀝青含量核子儀試驗法

(18)	ASTM D4552	熱拌再生瀝青混凝土之再生劑分類實用規範

(19)	ASTM D4867	濕氣對瀝青混合料之影響試驗法

(20)	ASTM D5505	乳化瀝青再生劑分類實用規範

1.3.3	美國道路及運輸官員協會（AASHTO）

(1)	AASHTO M17	瀝青舖面混合料用礦物填縫料

(2)	AASHTO M20	瀝青膠泥針入度分類

(3)	AASHTO M29	瀝青舖面混合料用細粒料

(4)	AASHTO M43	道路及橋梁用之粒料規格

(5)	AASHTO M226	瀝青膠泥黏滯度分類

(6)	AASHTO M245	瀝青混凝土馬歇爾配合設計方法

(7)	AASHTO R14	熱拌再生劑分類

(8)	AASHTO T104	粒料硫酸鈉或硫酸鎂健度試驗

(9)	AASHTO T164	瀝青混合料之瀝青含量抽油試驗

(10)	AASHTO T170	回收瀝青之Abson溶解方法

(11)	AASHTO T172	瀝青拌和廠檢驗

(12)	AASHTO T176	含砂當量試驗法

1.3.4	美國瀝青學會（AI）

(1)	美國瀝青學會規範系列之1（AI SS-1）：瀝青混凝土及其他拌和廠類之典型施工規範。

(2)	美國瀝青學會手冊系列之20（AI MS-20）：熱拌再生瀝青混凝土。

(3)	美國瀝青學會研究報告NO.84-2（AI RR-84-2）：柔性舖面再生瀝青混凝土配合設計方法。

(4)	美國瀝青學會手冊系列之2（AI MS-2）：瀝青混凝土及其他熱拌類之配合設計方法。

1.3.5	日本道路協會

(1)	拌和廠再生舖裝技術指針

1.4	資料送審

1.4.1	品質管理計畫書

1.4.2	施工計畫

1.4.3	拌和廠再生設備之說明書

1.4.4	再生瀝青混凝土配合設計報告書

1.5	定義

1.5.1	再生瀝青混凝土：再生瀝青混凝土係適用於廠拌式熱拌再生瀝青混凝土（Central Plant Recycling Hot Mix Asphalt Concrete），係以既有路面之瀝青混凝土材料經挖（刨）除運回拌和廠打碎，依顆粒大小區分後再與新粒料等加熱，然後與再生劑或[較高針入度]之瀝青膠泥等按配合設計所定配比拌和均勻後形成。

1.5.2	再生瀝青混凝土粒料（Reclaimed Asphalt Pavement, RAP）：係以既有路面之瀝青混凝土材料經挖（刨）除運回拌和廠打碎後可再用者。

1.5.3	再生級配粒料（Reclaimed Aggregate Material, RAM）：係以既有路面之級配粒料經挖除運回拌和廠處理後可再利用者。

1.5.4	新粒料：未使用過之級配粒料。

1.6	運送、儲存及處理

依公共工程施工綱要規範第02742章「瀝青混凝土舖面」之規定。

2.	產品

2.1	材料

2.1.1	瀝青材料

(1)	瀝青材料之種類及等級（除另有規定外）

A.	針入度分類：[針入度120～150][針入度85～100][針入度60～70]。

B.	黏度分類：[AC-5][AC-10][AC-20]。

(2)	瀝青材料性質

A.	針入度分類：必須符合CNS 2260 K5030 [AASHTO M20][ASTM D946]之規定。

B.	黏度分類：必須符合AASHTO M226 [ASTM D3381]之規定。

2.1.2	再生劑（Recycling Agents）

用於再生瀝青混凝土之再生劑，除另有規定或設計或監造單位之指示外，應符合 ASTM D4552[ASTM D5505]之規定。

2.1.3	粒料

粒料共分為再生瀝青混凝土粒料（Reclaimed Asphalt Pavement, RAP）、再生級配粒料（Reclaimed Aggregate Material, RAM）及新粒料等三種。

(1)	再生瀝青混凝土粒料（RAP）

A.	運回拌和廠作為再生粒料之既有瀝青混凝土挖（刨）除料（或先行取樣試驗），其材質須符合下列條件：

a.	瀝青含量：用於底層3.0% [  ]以上；用於面層3.8% [  ] 以上以上（對刨除混合料）。

b.	針入度（25℃、5 Sec、100g）：20[  ]以上。

B.	打碎分堆儲放：運回拌和廠堆置場之再生瀝青混凝土粒料應打碎分成19～12.5mm（3/4in～1/2in）、12.5～4.75mm（1/2in～No.4）及4.75mm（No.4）以下等三種，或19～12.5mm（3/4in～1/2in）及12.5mm（1/2in）以下等二種級配分堆儲放。

C.	再生粒料不得含有木屑、鐵線、有機物、黏土、及有礙本工程之品質及功能之有害物。

(2)	再生級配粒料（RAM）

再生級配粒料經過處理後應符合公共工程施工綱要規範第02742章「瀝青混凝土舖面」之規定。

(3)	新粒料

粗粒料、細粒料及礦物質填縫料等新材料，必須符合公共工程施工綱要規範第02742章「瀝青混凝土舖面」之規定。

2.1.4	再生瀝青混凝土混合料之組成

(1)	承包商應依據AI MS-20及MS-2配合設計方法，於施工前5天 [  ]提出配合比公式，其試驗值應符合本章3.4款之相關規定，並徵得設計或監造單位之同意。

(2)	再生瀝青混凝土粒料與新粒料，或再生瀝青混凝土粒料、再生級配粒料與新粒料之組成比例，須依配合設計決定﹐若用分盤式拌和廠，所有再生粒料使用量不得超過40%[  ]。若用其他型式拌和廠，則依設計圖說規定之使用率。

2.1.5	再生瀝青混凝土業者應具備下列資格：

(1)	屬製造業且領有工廠登記證、營利事業登記證、固定污染源操作許可證，及產品為熱拌瀝青混凝土或其他相關產品者。

(2)	再生利用業者應具有再生資源前置作業機械設備、熱拌瀝青再生機組等相關設備。

2.2    檢驗

2.2.1	粒料依CNS 490 A3009試驗法，經洛杉磯磨損試驗500轉後之磨損率，用於底層、聯結層及整平層者不得大於50%[  ]；用於磨耗層者不得大於35%[  ]；面層者不得大於40%[  ]。檢驗頻率為每500m3[  ]一次。

2.2.2	粗粒料依CNS 1167 A3031 [AASHTO T104]試驗法，經5次循環之硫酸鈉或硫酸鎂健度試驗結果，其硫酸鈉溶液之方法重量損失不得大於12%[  ]；其硫酸鎂溶液之方法重量損失不得大於18%[  ]。檢驗頻率為每500m3[  ]一次。

2.2.3	細粒料依CNS 1167 A3031 [AASHTO T104]試驗法，經5次循環之硫酸鈉或硫酸鎂健度試驗結果，其硫酸鈉溶液之方法重量損失不得大於15%[  ]。檢驗頻率為每500m3[  ]一次。

2.2.4	瀝青材料

針入度分類依CNS 2260 K5030之規定檢驗，黏度分類依AASHTO M226 [ASTM D3381]之規定檢驗，檢驗頻率為每50t [  ]一次。

3.	施工

3.1	準備工作

3.1.1	依公共工程施工綱要規範第02742章「瀝青混凝土舖面」之規定。

3.1.2	如工程契約有規定時，則應按其所示，先試舖至少50m [  ]長之一段路面，並求其壓實度及檢測其平整度與厚度，以查證所用材料、施工機具及施工方法是否能達到所需要求。

3.2	拌和設備及其他設備

3.2.1	拌和廠以分盤式為主，使用其他類型時，必須先徵得設計或監造單位之同意。

3.2.2	分盤式拌和廠必須設有再生瀝青混凝土粒料（RAP）及再生劑之稱重斗。

3.2.3	生產熱拌再生瀝青混凝土之分盤式拌和廠，必須加裝再生瀝青混凝土粒料之專用熱爐，必須能夠分別烘乾新粒料或處理再生瀝青混凝土粒料（RAP）之設備。

3.2.4	其他設備

依公共工程施工綱要規範第02742章「瀝青混凝土舖面」之規定。

3.3	施工方法

依公共工程施工綱要規範第02742章「瀝青混凝土舖面」之規定。

3.4	檢驗

3.4.1	瀝青含量抽油試驗

依AASHTO T164 [ASTM D2172]試驗，頻率為每1,000m2[  ]一次。

| 瀝青混凝土粒料級配和瀝青含量許可差 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 篩號(mm) | 許可差(%) | 超過許可差1%減價點數 |  |
| 4.75(No.4)(含以上) | ±7.0 | 0.5 |  |
| 2.36(No.100)-0.150(No.100) | ±4.0 | 1 |  |
| 0.075(No.200) | ±2.0 | 1.5 |  |
| 瀝青含量 | ±0.4 | 見註(二) |  |
| 註: |  |  |  |
| (一)超過表列許可差未滿1%者，按比例計算減價點數(計算至0.1點)。 |  |  |  |
| (二)瀝青含量每超出許可差0.1%減3.0點，未滿0.1%者按比例計算減價點數(計算至0.1點)。 |  |  |  |

3.4.2	壓實度

(1)	瀝青混凝土應滾壓至設計圖說所規定之壓實度。如無明確規定時，得依[美國瀝青學會AI SS-1第3.17節1992年版]之規定，用馬歇爾夯壓方法每天在室內做6個[  ]試體之夯壓試驗求其平均密度，每1000m3[  ]施作一次，每次施作五處[  ]工地密度試驗求其平均值，該平均值應達到室內平均密度之95%[  ]以上，且任一工地密度不得低於室內平均密度之94%[  ]。

(2)	工地密度可用鑽取試樣依[ASTM D2726（ASTM D 1188）]或核子儀依[ASTM D2950]試驗方法或求之。

(3)	壓實度之許可差

壓實度之標準值以工地取樣做馬歇爾試驗為準，各點壓實度不得低於百分之九十五，未達規定值者，計算其偏低百分率(計算至百分之 0.1為止)，並以該點抽驗代表數量按合約單價計算，每偏低百分之一扣款百分之一。壓實度低於百分之九十三時，該代表數量應挖除重舖或加舖補強，其費用應由廠商負擔，加舖厚度不得小於五公分，如原設計厚度小於五公分者，按原設計厚加舖。

3.4.3	平整度

(1)	完成後之路面應具平順、緊密及均勻之表面。以3m[  ]長之直規沿平行於，或垂直於路中心線之方向檢測時，其任何一點高低差，底層或結合層不得超過±0.6cm[  ]，平整度標準差（S）不得大於0.26cm[  ]；一般公路之面層不得超過±0.6cm[  ]，平整度標準差（S）不得大於0.26cm[  ]。

(2)	所有高低差超過上述規定部分，應由承包商改善至合格為止。

(3)	所有微小之高凸處、接縫及蜂巢表面，均應以熱燙板燙平。

3.4.4	舖築厚度

(1)	路面完成後，每1,000m2[  ]應鑽取一件樣品，依CNS 8755 A3147[  ]之試驗法規定，檢測其厚度，檢測位置以隨機方法決定。所留試洞於檢測後，應即以適當材料回填並予夯實。

(2)	路面厚度之許可差應按下列規定辦理：

A.	許可差

厚度檢測結果，任何一點之厚度不得少於設計厚度1cm[  ]以上，其全數之平均不得少於設計厚度0.5cm[  ]以上。

B.任一點之厚度檢測結果未達規定值者，計算其偏低百分率(計算至百分之 0.1為止)，並以該點抽驗代表數量按合約單價計算，每偏低百分之一扣款百分之一。偏低百分率超過百分之十者，應由廠商負責舖足，惟加舖厚度不得小於二點五公分。

3.4.5	回收瀝青黏度試驗

無填充料瀝青黏度測定依CNS 14186 K61050[  ]之規定，其檢驗頻率為每2,000t[  ]一次，其值不得超設計或監造單位核定配合設計比之目標黏度值之±35%[  ]。

3.5	現場品質管理

3.5.1	如經試驗及檢測結果，其壓實度、平整度或厚度未能符合規定時，應即挖除，並就所用材料、施工機具及施工方法等加以檢討改正後，重新舖築，直至符合規定時為止，否則不得繼續施工。

3.6	路面保護

3.6.1	瀝青混凝土於最後滾壓完成後，在舖面溫度未冷卻至50℃[  ]前，應禁止任何車輛行駛其上。

3.6.2	在任何情形下，路面舖築後，應封閉6小時[  ]以上，由設計或監造單位視實際情形決定之。

3.6.3	舖設路面完成尚未驗收而施工車輛在迫不得已必須通行情況下，應儘量於路肩通行，若造成路肩缺失，則承包商須負責修護。

4.	計量與計價

4.1	計量

4.1.1	再生瀝青混凝土按竣工後經驗收合格不同類型之數量，以立方公尺 [公噸]計算。

(1)	以立方公尺計算時：應以設計圖說[所示斷面及實際舖築長度][面積乘以厚度]計算所得之體積為準。

(2)	如以公噸計算時：應以設計圖說[所示斷面及實際舖築長度][面積乘以厚度]計算所得之體積，乘以實際所舖再生瀝青混凝土之單位重所得之重量為準。

4.1.2	作為裂縫處理之再生瀝青混凝土，依設計圖說之項目計量。

4.1.3	瀝青混凝土之挖（刨）除費及運費另外計量。

4.1.4	在運送途中析離或損壞或因舖築機械故障或其他理由，而經設計或監造單位拒絕使用或挖除重舖之瀝青混凝土，均不予計算。

4.2	計價

4.2.1	再生瀝青混凝土依契約詳細價目表內所列不同類型之單價，以公噸[立方公尺]為計價單位。

4.2.2	作為裂縫處理之再生瀝青混凝土，依設計圖說之項目計價。

4.2.3	該項單價已包括底層、基層或原有面層之整理與清掃、再生瀝青混凝土粒料（含處理）、再生級配粒料（含處理）、新粒料、瀝青材料、再生劑、加熱與拌和、運送、舖築及滾壓等，以及為完成再生瀝青混凝土路面所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其他為完成本工作所必需之費用在內。

4.2.4	瀝青混凝土之挖（刨）除費及運費另外計價。

4.2.5	所舖壓實度、平整度或厚度等不符設計圖說之路面，其挖除及重舖所需一切費用，均應由承包商負擔，不另給價。

4.2.6	所有檢測、修正、回填及夯實費用，均應由承包商全部負擔。