表一　織布物理性質

| 項目 | 單位 | 結果 | 試驗方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗拉強度 | kgf/m | >2,800 | CNS 13300 |
| 伸長率 | % | <30 | CNS 13300 |
| 起始模數 | kgf/m | >20,000 | CNS 13300 |
| 正向透水率 | s-1 | >0.1 | CNS 13298 |