表二　非織物物理性質

| 項目 | 單位 | 說明 |  | 類別 |  |  |  |  |  | 試驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ |  | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |  |  |
| 抗拉強度 | kgf （N） | 抓式法 （縱向與橫向） （斷裂伸長率） |  | 61.2（600） 以上 |  | 81.6（800） 以上 | 122.4（1200） 以上 | 163.3（1600） 以上 |  | CNS 13483 |
| 伸長率 | % |  |  | 40～100 |  |  |  |  |  | CNS 13483 |
| 撕裂強度 | kgf （N） | 梯形法 （縱向與橫向） | 25.5（250） 以上 |  | 35.7（350） 以上 |  | 45.9（450） 以上 |  | 56.1（550） 以上 | CNS 13299 |
| 瑕疪 | 點 | 每公尺容許扣點數 | 6以下 |  | 5以下 |  | 3以下 |  | 2以下 | CNS 5618 |
| 正向 透水率 | s-1 | 定水位高為5cm | 0.1以上 |  |  |  |  |  |  | CNS 13298 |
| 耐紫外 線性 |  | 紫外線碳弧燈連續照射200小時 | 外觀無變化，抗拉強度不得低於原規定之90% |  |  |  |  |  |  | CNS 9024 |