附表一　挫曲係數

一、降伏點245牛頓／平方公厘以下（2500公斤／平方公分）之鋼材

| λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
|  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 30 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.08 |
|  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| 40 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.15 |
|  | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 |
| 50 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 |
|  | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.13 |
| 60 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 |
|  | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 |
| 70 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.48 | 1.49 |
|  | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 |
| 80 | 1.51 | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.57 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 |
|  | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.48 |
| 90 | 1.68 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.83 | 1.85 |
|  | 1.50 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.56 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.68 | 1.71 |
| 100 | 1.87 | 1.89 | 1.91 | 1.94 | 1.96 | 1.98 | 2.00 | 2.03 | 2.05 | 2.07 |
|  | 1.75 | 1.78 | 1.82 | 1.85 | 1.89 | 1.93 | 1.96 | 2.00 | 2.04 |  |
| 110 | 2.11 | 2.15 | 2.19 | 2.23 | 2.27 | 2.31 | 2.35 | 2.39 | 2.43 | 2.47 |
| 120 | 2.51 | 2.56 | 2.60 | 2.64 | 2.69 | 2.73 | 2.77 | 2.82 | 2.86 | 2.91 |
| 130 | 2.95 | 3.00 | 3.04 | 3.09 | 3.14 | 3.18 | 3.23 | 3.28 | 3.33 | 3.37 |
| 140 | 3.42 | 3.47 | 3.52 | 3.57 | 3.62 | 3.67 | 3.72 | 3.77 | 3.83 | 3.88 |
| 150 | 3.93 | 3.98 | 4.03 | 4.09 | 4.14 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.36 | 4.42 |
| 160 | 4.47 | 4.53 | 4.58 | 4.64 | 4.70 | 4.75 | 4.81 | 4.87 | 4.93 | 4.99 |
| 170 | 5.05 | 5.11 | 5.17 | 5.23 | 5.29 | 5.35 | 5.41 | 5.47 | 5.53 | 5.60 |
| 180 | 5.66 | 5.72 | 5.78 | 5.85 | 5.91 | 5.98 | 6.04 | 6.11 | 6.17 | 6.24 |
| 190 | 6.30 | 6.37 | 6.44 | 6.51 | 6.57 | 6.64 | 6.71 | 6.78 | 6.85 | 6.92 |
| 200 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、降伏點超過245牛頓／平方公厘（2500公斤／平方公分），325牛頓／平方公厘（3300公斤／平方公分）以下之鋼材

| λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
|  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 30 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.10 |
|  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| 40 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 |
|  | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 |
| 50 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 |
|  | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 |
| 60 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.45 |
|  | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.31 |
| 70 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 |
|  | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 |
| 80 | 1.66 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.82 | 1.84 | 1.86 |
|  | 1.49 | 1.52 | 1.56 | 1.60 | 1.63 | 1.67 | 1.71 | 1.75 | 1.79 | 1.84 |
| 90 | 1.89 | 1.92 | 1.96 | 2.00 | 2.05 | 2.09 | 2.14 | 2.18 | 2.22 | 2.27 |
|  | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 2.32 | 2.36 | 2.41 | 2.46 | 2.51 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 |
| 110 | 2.80 | 2.85 | 2.91 | 2.96 | 3.01 | 3.06 | 3.12 | 3.17 | 3.23 | 3.28 |
| 120 | 3.34 | 3.39 | 3.45 | 3.50 | 3.56 | 3.62 | 3.68 | 3.74 | 3.80 | 3.86 |
| 130 | 3.92 | 3.98 | 4.04 | 4.10 | 4.16 | 4.22 | 4.28 | 4.35 | 4.41 | 4.48 |
| 140 | 4.54 | 4.61 | 4.67 | 4.74 | 4.80 | 4.87 | 4.94 | 5.01 | 5.07 | 5.14 |
| 150 | 5.21 | 5.28 | 5.35 | 5.42 | 5.49 | 5.57 | 5.64 | 5.71 | 5.78 | 5.86 |
| 160 | 5.93 | 6.01 | 6.08 | 6.16 | 6.23 | 6.31 | 6.38 | 6.46 | 6.54 | 6.62 |
| 170 | 6.70 | 6.77 | 6.85 | 6.93 | 7.01 | 7.09 | 7.18 | 7.26 | 7.34 | 7.42 |
| 180 | 7.51 | 7.59 | 7.67 | 7.76 | 7.84 | 7.93 | 8.01 | 8.10 | 8.19 | 8.28 |
| 190 | 8.36 | 8.45 | 8.54 | 8.63 | 8.72 | 8.81 | 8.90 | 8.99 | 9.08 | 9.17 |
| 200 | 9.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、降伏點超過325牛頓／平方公厘（3300公斤／平方公分），365牛頓／平方公厘（3700公斤／平方公分）以下之鋼材

| λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
|  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 30 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.11 |
|  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| 40 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 |
|  | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.11 |
| 50 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.34 |
|  | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 |
| 60 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 |
|  | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.36 |
| 70 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.67 | 1.70 | 1.72 |
|  | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.50 | 1.54 | 1.58 | 1.62 |
| 80 | 1.74 | 1.77 | 1.79 | 1.82 | 1.84 | 1.88 | 1.92 | 1.97 | 2.01 | 2.06 |
|  | 1.67 | 1.71 | 1.75 | 1.79 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 2.11 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 |
| 100 | 2.60 | 2.65 | 2.71 | 2.76 | 2.81 | 2.87 | 2.92 | 2.98 | 3.03 | 3.09 |
| 110 | 3.15 | 3.21 | 3.26 | 3.32 | 3.38 | 3.44 | 3.50 | 3.56 | 3.62 | 3.68 |
| 120 | 3.75 | 3.81 | 3.87 | 3.94 | 4.00 | 4.07 | 4.13 | 4.20 | 4.26 | 4.33 |
| 130 | 4.40 | 4.46 | 4.53 | 4.60 | 4.67 | 4.74 | 4.81 | 4.88 | 4.95 | 5.03 |
| 140 | 5.10 | 5.17 | 5.25 | 5.32 | 5.40 | 5.47 | 5.55 | 5.62 | 5.70 | 5.78 |
| 150 | 5.85 | 5.93 | 6.01 | 6.09 | 6.17 | 6.25 | 6.33 | 6.41 | 6.50 | 6.58 |
| 160 | 6.66 | 6.74 | 6.83 | 6.91 | 7.00 | 7.08 | 7.17 | 7.26 | 7.34 | 7.43 |
| 170 | 7.52 | 7.61 | 7.70 | 7.79 | 7.88 | 7.97 | 8.06 | 8.15 | 8.24 | 8.34 |
| 180 | 8.43 | 8.52 | 8.62 | 8.71 | 8.81 | 8.90 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.29 |
| 190 | 9.39 | 9.49 | 9.59 | 9.69 | 9.79 | 9.89 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 |
| 200 | 10.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、降伏點超過365牛頓／平方公厘（3700公斤／平方公分），460牛頓／平方公厘（4700公斤／平方公分）以下之鋼材

| λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.05 |
|  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 30 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 |
|  | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.05 |
| 40 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.26 |
|  | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 |
| 50 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 1.40 | 1.42 |
|  | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.29 |
| 60 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.60 | 1.62 | 1.64 |
|  | 1.30 | 1.32 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 1.43 | 1.47 | 1.52 | 1.56 |
| 70 | 1.67 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.80 | 1.84 | 1.89 | 1.94 | 1.99 | 2.05 |
|  | 1.61 | 1.65 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.26 | 2.31 | 2.37 | 2.43 | 2.48 | 2.54 | 2.60 |
| 90 | 2.66 | 2.72 | 2.78 | 2.84 | 2.90 | 2.96 | 3.02 | 3.09 | 3.15 | 3.21 |
| 100 | 3.28 | 3.34 | 3.41 | 3.48 | 3.55 | 3.62 | 3.68 | 3.75 | 3.82 | 3.90 |
| 110 | 3.97 | 4.04 | 4.11 | 4.19 | 4.26 | 4.34 | 4.41 | 4.49 | 4.57 | 4.64 |
| 120 | 4.72 | 4.80 | 4.88 | 4.96 | 5.04 | 5.12 | 5.21 | 5.29 | 5.37 | 5.46 |
| 130 | 5.54 | 5.63 | 5.71 | 5.80 | 5.89 | 5.98 | 6.06 | 6.15 | 6.24 | 6.34 |
| 140 | 6.43 | 6.52 | 6.61 | 6.71 | 6.80 | 6.89 | 6.99 | 7.09 | 7.18 | 7.28 |
| 150 | 7.38 | 7.48 | 7.58 | 7.68 | 7.78 | 7.88 | 7.98 | 8.08 | 8.19 | 8.29 |
| 160 | 8.39 | 8.50 | 8.61 | 8.71 | 8.82 | 8.93 | 9.04 | 9.14 | 9.25 | 9.37 |
| 170 | 9.48 | 9.59 | 9.70 | 9.81 | 9.93 | 10.04 | 10.16 | 10.27 | 10.39 | 10.51 |
| 180 | 10.62 | 10.74 | 10.86 | 10.98 | 11.10 | 11.22 | 11.34 | 11.47 | 11.59 | 11.71 |
| 190 | 11.84 | 11.96 | 12.09 | 12.21 | 12.34 | 12.47 | 12.60 | 12.73 | 12.86 | 12.99 |
| 200 | 13.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、降伏點超過460牛頓／平方公厘（4700公斤／平方公分）以上，575牛頓／平方公厘（5860公斤／平方公分）以下之鋼材

| λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 |
|  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 30 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.17 |
|  | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 |
| 40 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.32 |
|  | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.20 |
| 50 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 1.42 | 1.44 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.54 |
|  | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.43 |
| 60 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.73 | 1.79 | 1.84 | 1.90 | 1.95 |
|  | 1.48 | 1.53 | 1.58 | 1.63 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 2.01 | 2.07 | 2.12 | 2.18 | 2.24 | 2.31 | 2.37 | 2.43 | 2.49 | 2.56 |
| 80 | 2.62 | 2.69 | 2.76 | 2.82 | 2.89 | 2.96 | 3.03 | 3.10 | 3.17 | 3.25 |
| 90 | 3.32 | 3.39 | 3.47 | 3.55 | 3.62 | 3.70 | 3.78 | 3.86 | 3.94 | 4.02 |
| 100 | 4.10 | 4.18 | 4.26 | 4.35 | 4.43 | 4.52 | 4.61 | 4.69 | 4.78 | 4.87 |
| 110 | 4.96 | 5.05 | 5.14 | 5.23 | 5.33 | 5.42 | 5.52 | 5.61 | 5.71 | 5.80 |
| 120 | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 6.51 | 6.61 | 6.72 | 6.82 |
| 130 | 6.93 | 7.03 | 7.14 | 7.25 | 7.36 | 7.47 | 7.58 | 7.69 | 7.81 | 7.92 |
| 140 | 8.03 | 8.15 | 8.26 | 8.38 | 8.50 | 8.62 | 8.74 | 8.86 | 8.98 | 9.10 |
| 150 | 9.22 | 9.35 | 9.47 | 9.59 | 9.72 | 9.85 | 9.97 | 10.10 | 10.23 | 10.36 |
| 160 | 10.49 | 10.62 | 10.76 | 10.89 | 11.02 | 11.16 | 11.29 | 11.43 | 11.57 | 11.71 |
| 170 | 11.85 | 11.99 | 12.13 | 12.27 | 12.41 | 12.55 | 12.70 | 12.84 | 12.99 | 13.13 |
| 180 | 13.28 | 13.43 | 13.58 | 13.73 | 13.88 | 14.03 | 14.18 | 14.33 | 14.49 | 14.64 |
| 190 | 14.80 | 14.95 | 15.11 | 15.27 | 15.43 | 15.59 | 15.75 | 15.91 | 16.07 | 16.23 |
| 200 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、降伏點超過575牛頓／平方公厘（5860公斤／平方公分），620牛頓／平方公厘（6320公斤／平方公分）以下之鋼材

| λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
|  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| 30 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.18 |
|  | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 |
| 40 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.35 |
|  | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.23 |
| 50 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.51 | 1.53 | 1.56 | 1.59 |
|  | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.30 | 1.32 | 1.34 | 1.39 | 1.44 | 1.49 | 1.54 |
| 60 | 1.61 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.87 | 1.93 | 1.98 | 2.04 | 2.10 |
|  | 1.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 2.17 | 2.23 | 2.29 | 2.36 | 2.42 | 2.49 | 2.55 | 2.62 | 2.69 | 2.76 |
| 80 | 2.83 | 2.90 | 2.97 | 3.04 | 3.12 | 3.19 | 3.27 | 3.35 | 3.42 | 3.50 |
| 90 | 3.58 | 3.66 | 3.74 | 3.82 | 3.91 | 3.99 | 4.07 | 4.16 | 4.24 | 4.33 |
| 100 | 4.42 | 4.51 | 4.60 | 4.69 | 4.78 | 4.87 | 4.97 | 5.06 | 5.15 | 5.25 |
| 110 | 5.35 | 5.45 | 5.54 | 5.64 | 5.74 | 5.84 | 5.95 | 6.05 | 6.15 | 6.26 |
| 120 | 6.36 | 6.47 | 6.58 | 6.69 | 6.80 | 6.91 | 7.02 | 7.13 | 7.24 | 7.35 |
| 130 | 7.47 | 7.58 | 7.70 | 7.82 | 7.94 | 8.05 | 8.17 | 8.30 | 8.42 | 8.54 |
| 140 | 8.66 | 8.79 | 8.91 | 9.04 | 9.16 | 9.29 | 9.42 | 9.55 | 9.68 | 9.81 |
| 150 | 9.94 | 10.08 | 10.21 | 10.35 | 10.48 | 10.62 | 10.76 | 10.89 | 11.03 | 11.17 |
| 160 | 11.31 | 11.46 | 11.60 | 11.74 | 11.89 | 12.03 | 12.18 | 12.33 | 12.47 | 12.62 |
| 170 | 12.77 | 12.92 | 13.07 | 13.23 | 13.38 | 13.53 | 13.69 | 13.85 | 14.00 | 14.16 |
| 180 | 14.32 | 14.48 | 14.64 | 14.80 | 14.96 | 15.13 | 15.29 | 15.45 | 15.62 | 15.79 |
| 190 | 15.95 | 16.12 | 16.29 | 16.46 | 16.63 | 16.81 | 16.98 | 17.15 | 17.33 | 17.50 |
| 200 | 17.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、降伏點超過620牛頓／平方公厘（6320公斤／平方公分），685牛頓／平方公厘（6900公斤／平方公分）以下之鋼材

| λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
|  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 30 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.13 | 1.14 |
|  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 |
| 40 | 1.15 | 1.17 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.30 | 1.32 |
|  | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.20 |
| 50 | 1.34 | 1.36 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.56 | 1.61 |
|  | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 |  |  |  |
| 60 | 1.67 | 1.72 | 1.78 | 1.84 | 1.90 | 1.96 | 2.02 | 2.08 | 2.14 | 2.21 |
| 70 | 2.27 | 2.34 | 2.40 | 2.47 | 2.54 | 2.61 | 2.68 | 2.75 | 2.82 | 2.89 |
| 80 | 2.97 | 3.04 | 3.12 | 3.19 | 3.27 | 3.35 | 3.43 | 3.51 | 3.59 | 3.67 |
| 90 | 3.75 | 3.84 | 3.92 | 4.01 | 4.09 | 4.18 | 4.27 | 4.36 | 4.45 | 4.54 |
| 100 | 4.63 | 4.73 | 4.82 | 4.92 | 5.01 | 5.11 | 5.21 | 5.30 | 5.40 | 5.50 |
| 110 | 5.61 | 5.71 | 5.81 | 5.92 | 6.02 | 6.13 | 6.23 | 6.34 | 6.45 | 6.56 |
| 120 | 6.67 | 6.78 | 6.90 | 7.01 | 7.12 | 7.24 | 7.36 | 7.47 | 7.59 | 7.71 |
| 130 | 7.83 | 7.95 | 8.07 | 8.20 | 8.32 | 8.44 | 8.57 | 8.70 | 8.82 | 8.95 |
| 140 | 9.08 | 9.21 | 9.34 | 9.47 | 9.61 | 9.74 | 9.88 | 10.01 | 10.15 | 10.29 |
| 150 | 10.43 | 10.56 | 10.70 | 10.85 | 10.99 | 11.13 | 11.28 | 11.42 | 11.57 | 11.71 |
| 160 | 11.86 | 12.01 | 12.16 | 12.31 | 12.46 | 12.61 | 12.77 | 12.92 | 13.08 | 13.23 |
| 170 | 13.39 | 13.55 | 13.71 | 13.87 | 14.03 | 14.19 | 14.35 | 14.52 | 14.68 | 14.85 |
| 180 | 15.01 | 15.18 | 15.35 | 15.52 | 15.69 | 15.86 | 16.03 | 16.20 | 16.38 | 16.55 |
| 190 | 16.73 | 16.90 | 17.08 | 17.26 | 17.44 | 17.62 | 17.80 | 17.98 | 18.16 | 18.35 |
| 200 | 18.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：１、表中之λ表示有效細長比之值。

２、表中挫曲係數有上下欄者，上欄適用於管厚為外徑六分之一之鋼管以外之鋼材，下欄適用於管厚為外徑六分之一之鋼管。