技術士技能檢定陶瓷手拉坯職類規範

行政院勞工委員會102年7月19日勞中二字第1020202641號令發布

級　　別：丙級。

工作範圍：從事練土、識圖、拉坯、修坯、坯體附件整接、生坯乾燥及管理。

應具知能：應具備下列各項技能及相關知識。

| 工作項目 | 技能種類 | 技能標準 | 相關知識 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 陶瓷基本概念認識 | (一) 認識陶瓷生產流程 | 1. 能分辨陶瓷原料。 2. 能熟悉陶瓷生產流程。 3. 能熟悉陶瓷成形的方式。 | (1) 瞭解陶瓷原料種類及用途。 (2) 瞭解陶瓷生產流程。 (3) 瞭解陶瓷成形的種類。 (4) 瞭解臺灣陶瓷業的進展及陶瓷史。 |
|  | (二) 熟悉黏土特性 | 1. 能分辨黏土的種類。 2. 能分辨黏土的可塑性。 3. 能注重黏土耐火度的管理。 | (1) 瞭解黏土的物理性。 (2) 瞭解黏土的成形特性。 (3) 瞭解黏土的耐火度及收縮率。 |
| 二、 機具、工具之使用與維護 | (一) 操作及維護拉坯相關機具 | 1. 能操作練土機。 2. 能調整練土機。 3. 能維護保養練土機。 4. 能操作拉坯機。 5. 能維護保養拉坯機。 | (1) 瞭解練土機的構造、安全操作的順序及方式。 (2) 瞭解如何判別真空度。 (3) 瞭解練土機的保養及維護方式。 (4) 瞭解練土機故障排除方式。 (5) 瞭解拉坯機的構造及安全操作順序。 (6) 瞭解拉坯機的保養及維護方式。 |
|  | (二) 熟練工具的使用及維護 | 1. 能選擇手工具的材質。 2. 能製作簡單手工具。 3. 能安全使用相關之機具。 | (1) 瞭解手工具（刮板、刮刀等）的功能、材質選擇及製作方式。 (2) 瞭解手工具的維護方式。 (3) 瞭解相關機具設備的使用及維護方式。 |
| 三、 識圖 | 判讀設計圖 | 1. 能判別三視圖及剖視圖。 2. 能轉換視圖正確的尺寸與形狀。 | (1) 瞭解三視圖及剖視圖判讀方式。 (2) 瞭解設計圖與燒成收縮比的換算方式。 |
| 四、 練土 | (一) 使用練土機 | 1. 能安全使用並有效操作練土機。 2. 能保管、維護與運用黏土及回收土。 | (1) 瞭解練土機攪拌的時間、相關儀表數據的判讀及氣泡排除的掌握度。 (2) 瞭解黏土回收的注意事項及黏土回收過程對作品品質的影響。 |
|  | (二) 手工練（揉）土 | 1. 能熟悉與掌握手工練（揉）土姿勢、力道、頻率及時間。 2. 能於練（揉）土過程中判斷黏土的優缺點。 | (1) 瞭解手工練（揉）土的方式及程序。 (2) 瞭解調整黏土乾濕度之方式。 (3) 瞭解黏土排除氣泡之方式。 |
| 五、 拉坯 | (一) 定中心，開孔、整底、拉高 | 1. 能有效操作拉坯機旋轉速率。 2. 能準確快速的定中心。 3. 能適度控制拉坯土之表面溼潤度。 4. 能熟練開孔及整底的相關技巧。 5. 能熟練坯體拉高及厚度掌握之相關技法。 | (1) 瞭解拉坯機操作之方式及安全注意事項。 (2) 瞭解拉坯過程旋轉速度的相對關係。 (3) 瞭解不同性質拉坯土與拉坯技巧的相對關係。 (4) 瞭解開孔與整底的方式及程序。 (5) 瞭解坯體拉高技巧。 |
|  | (二) 造形 | 1. 能確實完成指定之造形。 2. 能完成指定的尺寸規格。 | (1) 瞭解製作拉坯造形變化方式及程序。 (2) 瞭解坯體規格及燒製後作品收縮之關係。 (3) 瞭解坯體厚薄、均勻度與上釉、燒成之影響關係。 |
|  | (三) 移坯 | 1. 能於移置前去除底部多餘的泥料。 2. 能安全移置完成之坯體。 | (1) 瞭解移置前去除底部多餘泥料的作業方式及程序。 (2) 瞭解安全移置坯體的作業方式及程序。 |
| 六、 修坯 | (一) 選用修坯座及修坯工具 | 1. 能選用修坯座。 2. 能選用適合之修坯工具。 | (1) 瞭解修坯座選用方式及程序。 (2) 瞭解修坯工具選用方式及程序。 |
|  | (二) 定中心、固定作品 | 能準確快速的定中心並固定作品。 | (1) 瞭解定中心的程序及方式。 (2) 瞭解固定作品的程序及方式。 |
|  | (三) 修底、修外形 | 1. 能應用正確修坯工具進行修底、修外形。 2. 能準確整修出指定的規格與造形（圈足、弧度、口緣等）。 | (1) 瞭解正確修底、修外形所適用之修坯工具種類。 (2) 瞭解修底、修外形之程序及技巧。 |
| 七、 作品乾燥與管理 | (一) 管理生坯 | 1. 能熟悉生坯乾燥過程。 2. 能防止作品變形或產生裂隙並具備補救能力。 | (1) 瞭解坯體乾燥過程產生變形或裂隙的原因。 (2) 瞭解作品變形或產生裂隙後的補救方式。 |
|  | (二) 管制作品品質 | 1. 能具備作品品質管控能力。 2. 能具備處理生坯瑕疵問題能力。 3. 能檢討拉坯過程中造成後續製程失敗的因素。 | (1) 瞭解乾坯品質管控的方式與程序。 (2) 瞭解乾坯品質與後續加工程序（上釉、燒成）間的影響因素。 (3) 瞭解拉坯過程與作品燒成的相互關係。 |
| 八、 工業安全與衛生 | (一) 注重工作場所安全與衛生 | 1. 能確保良好之工作環境。 2. 能正確擺放機具與工具。 3. 能避免職業傷害。 4. 能避免機具（練土機、拉坯機等）造成之傷害。 | (1) 瞭解良好的工作環境維護方法與程序。 (2) 瞭解機具與工具管理方法與程序。 (3) 瞭解機具之正確操作方式，避免職業傷害。 |
|  | (二) 維護機具與工具 | 1. 能定期維護機具。 2. 能避免機具（練土機、拉坯機等）之損壞。 | (1) 瞭解機具維護方法與程序。 (2) 瞭解避免損壞機具之方法與程序。 |
|  | (三) 管理庫存拉坯土及回收土 | 1. 能管理庫存的拉坯土。 2. 能適時回收拉坯土。 | (1) 瞭解庫存原料的相關知識。 (2) 瞭解管理回收土的方法與程序。 |
| 九、 職業道德 | (一) 注重職場倫理 | 能尊重並遵守職場倫理。 | 瞭解職業道德意義與職場倫理內涵。 |
|  | (二) 熟悉智慧財產權相關法規 | 能認識智慧財產權並遵守相關規範。 | 瞭解智慧財產權相關法規內容。 |