印刷油墨及相關塗料之揮發物含量及密度測定法

中華民國84年6月27日(84)環署檢字第30612號公告
NIEA A717.10C

:::

一、適用範圍及原理

1.1. 適用範圍：此法應用在測定溶劑性之印刷油墨或相關塗料的揮發物含量及密度。

1.2. 原理：本方法使用不同步驟測量塗料揮發物重量分率及密度，及塗料中溶劑密度。測定揮發物重量分率係根據已知樣品在定溫下加熱固定的時間所損失之重量來決定。塗料密度及溶劑之密度是利用一相關步驟來測得。從這些資料中，可計算揮發物體積分率。

二、步驟

2.1. 揮發物重量分率

2.1.1 裝置

2.1.1.1 秤盤：鋁箔製，直徑 58 mm ，高 18 mm ，有一平面底部。對每一樣品至少要準備三個秤盤。

2.1.1.2 可棄式注射筒： 5 mL。

2.1.1.3 分析用天平：可秤至 0.1 mg。

2.1.1.4 烘箱：可維持溫度在 120 ± 2℃ 及壓力 510 ± 51 mmHg 達四小時之真空烘箱，亦可使用維持溫度在 120 ± 2℃ 達 24 小時之送風式烘箱代替。

2.1.2 分析：充分搖晃並混合樣品，使固形物完全呈懸浮狀態。將秤盤貼上標籤並精秤至 0.1 mg ，記錄重量(Mx1）。用一沒有針頭的 5 mL 注射筒取一塗料樣品，注射筒和樣品秤重至 0.1 mg ，記錄重量(Mcy1）。將 1 至 3g 的樣品轉移至秤重過的秤盤，並秤重注射筒及樣品至 0.1 mg ，記錄重量(Mcy2）。以溫度 120 ± 2℃ 及壓力 510 ± 51 mmHg 之真空烘箱將秤盤及樣品加熱 4 小時，或以溫度 120 ± 2℃ 之送風式烘箱加熱秤盤及樣品 24 小時。待秤盤冷卻後，在秤重至 0.1 mg ，並記錄重量(Mx2）。每個樣品須重覆測定三次。

2.2. 塗料密度：根據 ASTMD1475-60 的步驟綱要來測定油墨或相關塗料的密度。對每一塗料重覆測定三次，以其三次測定的平均值作為溶劑密度D0。

2.3. 溶劑密度：根據 ASTMD1475-60 的步驟綱要來測定溶劑密度。對每一塗料重覆測定三次，以其三次測定的平均值作為溶劑密度D0。

三、計算

3.1. 揮發物重量分率：利用下式計算揮發物重量分率 W 0

以三次測定的平均值作為揮發物重量分率 W 0 。

3.2. 揮發物體積分率：用下式計算揮發物體積分率 V 0 。

四、參考書籍

4.1. StandardTestMethodforDensityofPaint,Varnish,Lacquerand RelatedProducts.ASTMDesignationD1475-60

4.2. Teleconversation,Wright,Chuck,InmontCorporationwithReich, R.A.,RadianCorporation.September25,1979,GravureInkAnalysis.

4.3. TeleconversationOppenheimer,Robert,Gravure,RadianCorporation, November5,1979,GravureInkAnalysis.

資料來源： 40C FRPart60,Method 24A ,July1,1991