附表一  雲林縣政府公共工程重點項目檢驗程序暨檢驗標準一覽表

| 材料項目 | 檢驗項目 | 檢驗時機 | 檢驗頻率 | 檢驗方法 | 檢驗標準 | 不合格之處置 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鋼 筋 | 1.外觀檢查 | 鋼筋進場加工使用前 | 同一形狀尺度之鋼筋，每50T(不足50T，以50T計)取樣1支(三方會同) | CNS 560 A2006 | CNS 560 A2006及參考附表1-1 | 1.得再重取2倍試樣重驗，若該2倍試樣皆符合規定時，該批鋼筋視為合格。 2.重驗以一次為限，仍不合格者應將該批鋼筋全部退料，其已澆置混凝土者，除依政府採購法得減價收受外，應全部敲除重做。 | 1.除左列檢驗外另須檢查出廠證明、送貨單、無放射性污染證明及出廠檢驗報告等。 2.未滿25T得免取樣送驗，以出廠證明文件代之。 |
|  | 2.化學成分 |  |  | CNS 560 A2006 | CNS 560 A2006 |  |  |
|  | 3.拉伸試驗 |  |  | CNS 2111 G2013 | CNS 560 A2006 |  |  |
|  | 4.彎曲試驗 |  |  | CNS 3941 G2034 | CNS 560 A2006 |  |  |
|  | 5.非水淬檢測 |  |  | CNS 560 A2006 | CNS 560 A2006 |  | 視設計需求決定試驗與否。 |
|  | 6.彎製及綁紮 | 混凝土澆置前 | 廠商隨時自主檢查並於澆置前申請檢驗(監造及承包商會同) | 依設計圖說 | 依設計圖說及參考附表1-2 | 1.立即依設計圖說修正。 2.未經修正即澆置混凝土者，除依政府採購法得減價收受外，應全部敲除重做，並追究監造單位等相關人員之責任。 | 混凝土契約總數超過100m3者，機關至少應會同一次。 |
| 混凝土 混凝土 | 1.配比設計 | 澆置15日前 | 每批次提送一次（廠商提送予監造單位審查） | 依設計圖說或公共工程施工綱要規範 | 依設計圖說或公共工程施工綱要規範 | 退回修正後重新提送。 | 同一標稱抗壓強度之混凝土，其契約總量大於500m3時，需進行配比設計。 |
|  | 2.氯離子檢測 | 預拌車卸料時 | 隨時但不得少於抗壓強度試驗組數（監造單位及廠商） | CNS 13465 A3343 | CNS 3090及參考附表1-3 | 1.立即重驗。 2.重驗仍不合格者，全車退料。 |  |
|  | 3.坍度試驗 | 預拌車卸料時 | 每100m3試驗1次且每日至少1次（監造單位及廠商） | CNS 1176 A3040 | CNS 3090及參考附表1-4 坍度之許可差應符合下列之規定： 1.設計坍度5cm以下時：±1.3cm 2.設計坍度大於5cm小於10cm時：±2.5cm。 3.設計坍度10cm以上時：±3.8cm。 | 1.立即重驗。 2.重驗仍不合格者，全車退料。 |  |
|  | 4.圓柱試體 | 預拌車卸料時 | 每100m3取樣1組，餘數20m3以上加做1組，並且每日每種混凝土至少取樣1組做28天抗壓強度試驗（監造單位及廠商） | CNS 1232 A3045 | 1.同一批次連續3組抗壓強度試驗平均值(未達3組，以全部組數平均計)不小於設計強度。 2.同一批次任1組平均值不得小於[設計強度-35kg/cm2] | 未同時符合前兩項標準者，但該批次各組抗壓強度總平均值M達設計強度(fc,)90%以上，得進行鑽心試體抗壓強度試驗，並以一次為限；或依政府採購法減價收受。 | 1.混凝土每組取樣3個，試體尺寸以15×30cm為原則。 2.每個試體均應由抽驗人員會簽。 3.每日澆置總量未達20m3得免取樣送驗。 |
|  | 5.鑽心試體 | 1.提前拆模 2.蜂窩嚴重 3.未按規定養護產生嚴重裂縫時 4.機關督導或查核或驗收對混凝土品質存疑時 5.圓柱試體試驗不合格考量減價驗收時 | 由機關人員隨機抽查(三方會同) | CNS 1232 A3045 | 1、任1組抗壓強度試驗平均值T不小於設計強度的85%。 2、任1個單一試體之抗壓強度試驗值不得小於設計強度的75%。 | 1.得再重取2倍試樣重驗，若該2倍試樣皆符合規定時，該批混凝土視為合格，若仍未同時符合前兩項標準者，除得依政府採購法減價收受情形外，應敲除重作。 2.屬檢驗時機5.所做鑽心試驗，未同時符合前兩項標準者，除得依政府採購法減價收受情形外，應敲除重做。 | 1.每組取樣3個，取樣時之齡期應不少於14天，試體鑽取後7天內應完成抗壓試驗。 2.每個試體均應由抽驗人員會簽。 |
| 控制性低強度回填材料(CLSM) | 28天抗壓強度 | 預拌車卸料時 | 每澆置50m3，應取樣製作一組二個圓柱試體做28天抗壓強度試驗，不足50m3者，以50m3計，每次澆置量未達20m3者，得免作抗壓強度試驗。 | ASTM D4832 | 20kg/cm2≦圓柱試體抗壓強度≦50 kg/cm2者，視為合格。 | 1.圓柱試體抗壓強度於15（含）~20 kg/cm2或50~60（含）kg/cm2者，扣除該組試體代表數契約價金之20%。 2.圓柱試體抗壓強度於10（含）~15 kg/cm2或60~70（含）kg/cm2者，扣除該組試體代表數契約價金之50%。 3.圓柱試體抗壓強度大於70 kg/cm2者，扣除該組試體代表數契約價金之100%。 4.圓柱試體抗壓強度小於10 kg/cm2者，視為不合格，應敲除重做。 |  |
| 瀝青混凝土 瀝青混凝土 瀝青混凝土 瀝青混凝土 | 1.配比設計 | 鋪築15日前 | 每批次提送1次（廠商提送予監造單位審查） | 依設計圖說或公共工程施工綱要規範 | 依設計圖說或公共工程施工綱要規範 | 退回修正後重新提送。 | 1.同一種瀝青混凝土其數量在2,500T以內得引用一年內其他工程相同材料之配比設計資料。 2.根據配比設計以決定最佳瀝青含量。 |
|  | 2.溫度 | 倒入鋪築機鋪築時 | 隨時但不得少於含油量抽驗次數(監造單位及廠商) | 以溫度計量測 | 不低於120℃ | 1、立即重驗。 2、重驗仍不合格者，全車退料。 |  |
|  | 3.粒料篩分析 | 1.現場鋪築尚未滾壓時或滾壓後 2.工程施工查核小組抽驗 3.初驗或驗收隨機抽驗 | 每批抽驗2次或每6,000m2抽驗1次(監造單位分層隨機抽樣) | AASHTO T30 | 依核定之配比設計及參考附表1-5 | 粒料篩分析試驗： 1.No.4 篩以上︰每超過許可差1%，記點0.5 點。 2.No.8 篩至No.100 篩︰每超過許可差1%，記點1.0 點。 3.No.200 篩︰每超過許可差1%，記點1.5 點。 4.每次抽樣總記點數在20 點以內，每點罰扣該次抽樣瀝青混凝土代表數量之0.5%契約價金。 5.每次抽樣總記點數超過20 點時，該次抽樣瀝青混凝土之代表數量應挖刨除、重鋪。 | 1.契約總量在600T以下得免抽驗。 2.採鑽心取樣者，每6000m2至少6孔。 3.每批材料數量定為同一拌和廠同一天供應之同一種瀝青混凝土數量。 |
|  | 4.含油量 | 1.現場鋪築尚未滾壓時或滾壓後 2.工程施工查核小組抽驗 3.初驗或驗收隨機抽驗 | 每批抽驗2次或每6,000m2抽驗1次(監造單位分層隨機抽樣) | AASHTO T164 | 依核定之配比設計及參考附表1-5 | 含油量試驗： 1.瀝青含量：每超過許可差0.1%，記點3 點。 2.每次抽樣總記點數在20 點以內，每點罰扣該次抽樣瀝青混凝土代表數量之0.5%契約價金。 3、每次抽樣總記點數超過20 點時，該次抽樣瀝青混凝土之代表數量應挖刨除、重鋪。 | 1.契約總量在600T以下得免抽驗。 2.採鑽心取樣者，每6000m2至少6孔。 3.每批材料數量定為同一拌和廠同一天供應之同一種瀝青混凝土數量。 |
|  | 5.壓實度 | 現場鋪築滾壓後 | 同一路段各層每滿1,000m2應鑽取1個，餘數加鑽1個；連續5個為一批，餘數未達5個，得單獨計為一批，或與其他路段併計。(監造單位分層隨機抽樣) | CNS12390 A3288 | 每一批(5個)試體壓實密度平均值(D)應達到標準試體平均密度之96%且任一試體不得低於94%。 | 1、92%≦任一個試體＜94%，扣罰該試體代表數契約價金(94-任一個試體)%之1倍罰款。 2、94%≦D＜96%，扣罰該批瀝青混凝土契約價金(96-D)%之5倍罰款。 3、前兩項得同時併罰。 4、D＜94%或任一個試體＜92%，該批瀝青混凝土應刨除重鋪。 | 鋪設面積未達100m2或鋪設寬度1.5m以下者，得免做壓實度試驗。 |
|  | 6.平整度 | 現場鋪築滾壓後 | 面層鋪築完成後以每200m為一檢驗單位（監造單位及廠商） | 以3m長之直規或平坦儀沿平行於或垂直於路中心線之方向檢測 | 任何1點完成面高低差不得超過±0.6cm，標準差(SD)不得大於2.6mm。 | 1、任一點完成面高低差超過±0.6cm，每一點扣罰該批面層瀝青混凝土契約價金之1%，上限不得超過3點。 2.2.6mm＜SD≦3.0mm，每增加0.1mm，扣罰該批面層瀝青混凝土契約價金之2.5%。 3、前兩項得同時併罰。 4、面層完成面高低差超過±0.6cm達3點以上或SD＞3.0mm，該批面層瀝青混凝土應進行改善。 | 鋪設面積未達5,000m2、長度未達200m或路寬3m以下者，得免做平整度試驗。 |
|  | 7.鋪築厚度 | 1.現場鋪築滾壓後 2.施工查核小組抽驗 3.初驗或驗收時隨機抽驗 | 同一路段各層每滿1,000m2應鑽取1個，餘數加鑽1個；連續5個為一批，餘數未達5個，得單獨計為一批，或與相鄰路段併計。(三方會同) | CNS 8755 A3147 | 任1個之厚度不得小於設計厚度10%，且同一批平均厚度不得小於設計厚度。 | 1、任1個之厚度小於設計厚度10%者，得以該點為中心2m直徑範圍內再鑽3個取其平均值取代該試體。 2、同一批平均厚度≧設計厚度之90%，扣罰該批瀝青混凝土不足厚度佔設計厚度百分比2倍罰款之契約價金。 3、任1個之厚度小於設計厚度10%，重鑽後仍不合格者或同一批平均厚度＜設計厚度之90%，應加鋪至設計厚度且加鋪厚度不得小於2.5cm。 |  |
|  | 8.再生瀝青混凝土黏度 | 1.現場鋪築滾壓後15日內 2.施工查核小組抽驗 3.初驗或驗收時隨機抽驗 | 每10,000m2為一批檢驗一次，餘數超過5,000m2加做一次。 (三方會同) | CNS14186 K61050 | 再生瀝青黏滯度不得超過10,000poises | 得再重取2倍試樣重驗，若該2倍試樣皆符合規定時，該批再生瀝青混凝土視為合格。 不合格者應刨除重鋪。 | 1.契約總量在5,000m2以下得免抽驗。 2.採鑽心取樣者，每次至少6孔。 |
| 級配粒料 級配粒料 | 1.篩分析 | 進料後鋪設前或鋪設完成後 | 每600m3取樣1件(監造單位分層隨機抽樣) | CNS 486 A3005 | 依設計圖說(未規定者參照附表1-6) | 1.得就不合格處附近再取樣重試，重試以一次為限。 2.仍不合格者，1個篩號不合格扣罰該取樣代表數量契約價金之10%，並以3個篩號不合格為上限。 3.4個以上篩號不合格者，應將該批級配挖除運離工地。 |  |
|  | 2.洛杉磯磨損 | 進料後鋪設前或鋪設完成後 | 每600m3取樣1件(監造單位分層隨機抽樣) | CNS 490 A3009 | 磨損率不得大於50% | 不合格者該批級配不得使用。 |  |
|  | 3.壓實度 | 每層完成滾壓後 | 每1,000m2取樣1孔(監造單位分層隨機抽樣) | CNS11777 A3252 CNS11777-1 A3252-1 CNS 14733 A3388 | 依設計圖說(未規定者以95%為基準) | 試驗結果未達規定密度時，應繼續滾壓，或以翻鬆灑水或翻曬晾乾後重新滾壓之方法處理至壓實度合格為止。 | 每層最大壓實厚度不得超過20cm |
|  | 4.厚度 | 完成面滾壓後 | 每1,000m2取樣1孔(三方會同) | 隨機選取代表性地點鑽洞量測其厚度 | 任1點之厚度不得小於設計厚度1cm以上且全數平均厚度不得小於設計厚度。 | 應將其表面翻鬆後補充新料，並按規定重新滾壓至合格為止。 | 5,000m2以下或契約總量未達600m3者，機關得免會同。 |
| 回填土方 | 1.測量 | 首次回填前及每層回填滾壓後 | 每1,000m2至少測量3點(監造單位及廠商) |  | 依設計圖說 | 改善後重測 | 每層回填均應留下測量紀錄；契約回填土方完成面積未達1,000m2得免附測量紀錄 |
|  | 2.壓實度 | 每層完成滾壓後 | 每1,000m2至少取樣1孔(監造單位分層隨機抽樣) | CNS11777 A3252 CNS11777-1 A3252-1 CNS 14733 A3388 | 依設計圖說(未規定者以90%為基準) | 試驗結果未達規定密度時，應繼續滾壓，或以翻鬆灑水或翻曬晾乾後重新滾壓之方法處理至壓實度合格為止。 | 每層最大壓實厚度不得超過30cm |

附表1-1  竹節鋼筋之標示代號、單位質量、標稱尺度表

| 竹節鋼筋 標 號 | 標示代號 | 單位質量 （W） （kg/m） | 標稱直徑 （d） （mm） | 標稱剖面積 （S） （cm2） | 標稱周長 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D10 | 3 | 0.560 | 9.53 | 0.7133 | 3.0 |
| D13 | 4 | 0.994 | 12.7 | 1.267 | 4.0 |
| D16 | 5 | 1.56 | 15.9 | 1.986 | 5.0 |
| D19 | 6 | 2.25 | 19.1 | 2.865 | 6.0 |
| D22 | 7 | 3.04 | 22.2 | 3.871 | 7.0 |
| D25 | 8 | 3.98 | 25.4 | 5.067 | 8.0 |
| D29 | 9 | 5.08 | 28.7 | 6.469 | 9.0 |
| D32 | 10 | 6.39 | 32.2 | 8.143 | 10.1 |
| D36 | 11 | 7.90 | 35.8 | 10.07 | 11.3 |
| D39 | 12 | 9.57 | 39.4 | 12.19 | 12.4 |
| D43 | 14 | 11.4 | 43.0 | 14.52 | 13.5 |
| D50 | 16 | 15.5 | 50.2 | 19.79 | 15.8 |
| D57 | 18 | 20.2 | 57.3 | 25.79 | 18.0 |

附表1-2  鋼筋保護層

| 說 明 |  | 板 |  | 牆 | 梁 | 柱 | 基腳 | 橋墩 | 隧道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度225mm以下 | 厚度大於225mm | mm | （頂底 及兩側） mm | mm | mm | mm | mm |
| 不接觸雨水之構造物 | 鋼筋D19以下 | 15 | 18 | 15 | *40 | 40 | 40 |  |  |
|  | 鋼筋D22以上 | 20 | 20 | 20 | *40 | 40 | 40 |  |  |
| 受有風雨侵蝕之構造物 | 鋼筋D16以下 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | 鋼筋D19以上 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 經常與水或土壤接觸之構造物 |  |  | 65 | 65 | 65 | 75 | 65 | 75 | 75 |
| 混凝土直接澆置於土壤或岩層或表面受有腐蝕性液體 |  | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 與海水接觸之構造物 |  | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 受有水流沖刷之構造物 |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 註：1. 鋼筋保護層厚度，即最外層鋼筋外面與混凝土表面間之淨距離，應按設計圖說之規定辦理，如設計圖說未規定時，可參照本表辦理。 2. 廠製預鑄混凝土及預力混凝土之鋼筋鋼材保護層另詳建築技術規則（CBC）或有關之設計圖。 3.為正確保持鋼筋保護層厚度，應以監造單位核可之水泥砂漿、金屬製品、塑膠製品或其他經核可之材料將鋼筋墊隔或固定於正確之位置。若構造物完成後混凝土將暴露於室外，則上述支墊距混凝土表面15mm範圍內必須為抗腐蝕或經防腐處理之材料。墊隔水泥砂漿塊之強度至少須等於所澆置混凝土之強度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3  新拌混凝土中之水溶性氯離子含量規定

| 構 件 型 式 | 混凝土中最大水溶性氯 離子含量（依水溶法） |
| --- | --- |
| 預力混凝土 鋼筋混凝土（所處環境須作耐久性考慮者） 鋼筋混凝土（一般） | 0.15 kg/m3 0.3 kg/m3 0.6 kg/m3 |

附表1-4  新拌混凝土之一般澆置坍度範圍

| 混凝土 28天抗壓 強度（fc'） | 澆置方法 | 水泥 用量 （kg/m3） | 坍度範圍（cm） | 最大拌和水量 （公升／kg 水泥） | 粗粒料尺寸 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140kgf/cm2 | 振動式 | 215~235 | 10.0~20.0 | 0.62 | 4.75～50 |
| 175kgf/cm2 | 振動式 | 250~275 | 5.0~15.0 | 0.62 | 4.75～50 |
| 210kgf/cm2 | 振動式 | 300~325 | 5.0~12.5 | 0.48 | 4.75～37.5 |
| 245kgf/cm2 | 振動式 | 325~400 | 5.0~12.5 | 0.48 | 4.75～37.5 |
|  | 水 中 | 375~400 | 10.0~20.0 | 0.54 | 4.75～25 |
| 280kgf/cm2 | 振動式 | 360~400 | 5.0~12.5 | 0.44 | 4.75～25 |
|  | 水 中 | 400~425 | 10.0~20.0 | 0.54 | 4.75～25 |
| 315kgf/cm2 | 振動式 | 430~440 | 5.0~12.5 | 0.42 | 4.75～25 |
| 350kgf/cm2 | 振動式 | 450~475 | 5.0~12.5 | 0.40 | 4.75～25 |
| 400kgf/cm2 | 振動式 | 475~500 | 5.0~12.5 | 0.40 | 4.75～25 |
| 抗彎強度 = 45kgf/cm2 | 振動式 | 350~375 | 0~7.5 | 0.44 | 4.75～50 |
| 註:本表僅供參考，仍應以配比設計為準。 |  |  |  |  |  |

| 附表1-5 瀝青混凝土粒料級配和瀝青含量許可差 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 試驗篩孔寬mm（in） | 許可差(%) | 級配超過許可差1%及瀝青含量超過許可差0.1%之減價點數 |
| 4.75 (No.4)(含)以上 | ±7 | 0.5 |
| 2.36-0.150 (No.8-No.100) | ±4 | 1.0 |
| 0.075 (No.200) | ±2 | 1.5 |
| 瀝青含量 | ±0.4 | 3.0 |

| 附表1-6 底層級配料之級配規定 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 試驗篩（mm） | 通過方孔試驗篩之重量百分率（％） |  |
|  | A | B |
| 50.0（2in） | 100 | 100 |
| 25.0（1in） | － | 75～95 |
| 9.5（3/8in） | 30～65 | 40～75 |
| 4.75（No.4） | 25～55 | 30～60 |
| 2.00（No.10） | 15～40 | 20～45 |
| 0.425（No.40） | 8～20 | 15～30 |
| 0.075（No.200） | 2～8 | 5～20 |