表1-1　混凝土空心磚造種類及建築物之樓層數與簷高

| 空心磚 種類 | 樓層數 | 簷高 （m） | 結構牆所使用之砌體種類 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 7 | 符合CNS 8905[建築用混凝土空心磚]空心磚抗壓強度40 kgf/cm2（3.92 MPa）之規定者，或為具有同等以上之品質者。 |
| B | 3 | 11 | 符合CNS 8905[建築用混凝土空心磚]空心磚抗壓強度60 kgf/cm2（5.88 MPa）之規定者，或為具有同等以上之品質者。 |
| C | 3 | 11 | 符合CNS 8905[建築用混凝土空心磚]空心磚抗壓強度80 kgf/cm2（7.84 MPa）之規定者，或為具有同等以上之品質者。 |