表7-1填充水泥砂漿與填充用混凝土之細粒料標準級配

| 篩號（mm） | 9.6 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通過百分率（%） | 100 | 90～100 | 80～100 | 50～90 | 25～65 | 10～25 | 2～10 |