表12　主要試驗設備一覽表

| 試驗儀器名稱 | 規格 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸量測器 | 游標卡尺 螺紋量規 分厘卡 深度量規 界限量規 磅秤 捲尺 直尺 | 各1個 |
| 搭勾板彈簧強度試驗機 | 能夠對不同種類母接頭依表8施予搭勾板彈簧強度之力 | 1組 |
| 接脫力試驗機 | 能夠對快速接頭依表9施予連接及脫離之力 | 1組 |
| 耐水壓試驗機 | 能夠施予快速接頭30kgf/cm2（靜水壓）之內壓 | 1組 |
| 鹽水噴霧試驗機 | 應符合CNS8886「鹽水噴霧試驗方法」之需求 | 1式 |
| 彎曲試驗機 | 能夠依快速接頭標稱口徑之種類施予20 kgf/cm2（靜水壓）之內壓 | 1組 |
| 壓壞荷重試驗機 | 能夠對快速接頭施予1000牛頓之荷重 | 1組 |
| 材質分析試驗 | 能夠對快速接頭分析金屬材質及橡膠硬度、耐油性、耐老化性之檢測 | 各1式 |
| 反覆試驗機 | 能夠對公接頭及母接頭施予連接及脫離1000次動作之試驗 | 1組 |